Znak sprawy: RI.271.62.2024

Zamawiający przekazuje pytania do postępowania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profesjonalnej wielofunkcyjnej trawy syntetycznej o następujących parametrach:

- wysokość włókna 23mm

- ilość pęczków min. 20 900/m2

- ilość włókien min 40 000/m2

- grubość każdego włókna min. 110 mikronów

- dtex min 8 800

- wyrywanie pęczka po starzeniu min 41N

- wyrywanie pęczka trawy przed starzeniem min 54 N

- waga nawierzchni min 2,1 kg/m2

- rodzaj trawy: 100% polietylen

- trawa tuftowana

- wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni z trawy sztucznej. Trawa wielofunkcyjna wykonana z włókien monofilowych lub fibrylowanych, o wysokości 20 mm  z zasypem z piasku kwarcowego i następujących min. parametrach:

Pytanie 2:

Z racji tego, że nawierzchnia sportowa będzie zamontowana w obiekcie zamkniętym zgodnie 
z prawem budowlanym w Polsce należy wymagać aby był to produkt trudnopalny. Czy Zamawiający będzie wymagał okazania badania potwierdzającego, że cały system, na który składa się trawa syntetyczna i piasek spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny? Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018.

Odpowiedź 2:

Oferent ma obowiązek zastosować się do wszystkich przepisów prawa i norm obowiązujących w Polsce, również tych które nie zostały wymienione w programie funkcjonalno użytkowym, a są niezbędne i konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

Prowadząca sprawę: Paulina Priske