D.08.03.01

OBRZEŻA BETONOWE

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabudową obrzeży betonowych w ramach inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej 120711K (ul. Miechowska) w km od 1+736,40 do 1+996,40 w miejscowości Wolbrom, Gmina Wolbrom”..

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Szczegółowa lokalizacja ustawienia obrzeży betonowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.

  - Określenia podstawowe

    - Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub  dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami  podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Programem  funkcjonalno-użytkowym, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być  wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument  potwierdzający jego jakość.

  - Obrzeża betonowe wg PN-EN 1340

- Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: klasa 3;

- Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 1339: klasa 3;

- Odporność na ścieralnie: klasa 4;

- Nasiąkliwość: do 5% (w przypadku niespełnienia wymagania dla nasiąkliwości, parametrem decydującym o trwałości betonu będzie odporność na działanie środków odladzających).

Wymiary nominalne zadeklarowane przez Producenta powinny być zgodne projektowanymi, tj. 8x30x100 cm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, przytoczonymi w Tabeli 1.  Powierzchnia obrzeży nie powinna mieć rys i odprysków.

Tabela 1. Wymagania wobec obrzeży betonowych do stosowania na zewnętrznych  
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu

| Lp. | Cecha | Zał. | Wymaganie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kształt i wymiary |  |  |  |  |
| 1.1 | Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych wymiarów obrzeża (różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego obrzeża nie powinna przekraczać 5 mm)* | C | Dopuszczalna tolerancja [w %] | Maksymalna dodatnia odchyłka [w mm] | Maksymalna ujemna odchyłka [w mm] |
|  | Długość |  | 1 | +10 | -4 |
|  | Powierzchnia |  | 3 | +5 | -3 |
|  | Pozostałe części |  | 5 | +10 | -3 |
| 1.2 | Odchyłki płaskości i pofalowania przy długości pomiarowej* | C | Maksymalna odchyłka [w mm] |  |  |
|  | 300 mm |  | 1,5 |  |  |
|  | 400 mm |  | 2,0 |  |  |
|  | 500 mm |  | 2,5 |  |  |
|  | 800 mm |  | 4,0 |  |  |

  - Materiały do podsypki i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi

Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować następujące materiały:

- cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f10,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20, zawartości pyłów fdeklarowana (max. do 10% pyłów),

- woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki gliny.

Do wypełnienia szczelin należy stosować:

- mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f3, spełniającego wymagania PN-EN 13139,wody wg PN-EN 1008,

- inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".

  - Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogólne".

  - Transport materiałów

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

- Wykonanie Robót

  - Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".

  - Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić, co najmniej Is ≥ 0,97.

Z korytowania można zrezygnować w przypadku gdy podsypka zostanie posadowione bezpośrednio na niżej wykonanej i odebranej warstwie konstrukcyjnej pełnej grubości.

  - Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

W wykonanym korycie lub na warstwie konstrukcyjnej należy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową w stanie wilgotności optymalnej, o grubości przewidzianej  w Dokumentacji Projektowej.

  - Ustawienie krawężników

Obrzeża ustawić na wykonanej podsypce, ze spoinami o szerokości maks. 5 mm.

  - Wypełnianie spoin

Spoiny między obrzeżami o szerokości > 5mm należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Spoiny przed  zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- sprawdzić właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,

- sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin  elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach  elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1343.

  - Kontrola ułożenia obrzeży

Należy sprawdzić:

- wskaźnik zagęszczenia Is podłoża (dna koryta) – z częstotliwością minimum 1 raz na 100 metrów bieżących i powinno być zgodne z pkt 5.2. W przypadku posadowienia obrzeża na warstwie konstrukcyjnej, powinna być ona wykonana i odebrana zgodnie z właściwymi STWiORB.

- wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości ± 1 cm,

- światło obrzeży od strony chodnika – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki ± 1 cm na każde 100 mb,

- usytuowanie w planie – co 20 mb, odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb,

- równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3 m – minimum w dwóch punktach na każde 100 mb – nie może przekraczać 1 cm.

- Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego obrzeża.

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z PFU, Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli  wszystkie badania i pomiary z uwzględnieniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej STWiORB dały  pozytywne wyniki.

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania  ogólne” p.9. Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeża obejmuje:

- zakup i transport wszystkich materiałów,

- ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z odwozem gruntu na wysypisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania,

- rozłożenie mieszanki betonowej na gruncie,

- właściwe wysokościowe ustawienie obrzeży w świeżej mieszance betonowej,

- docinanie obrzeży m.in. na łukach dla zapewnienia maks. dopuszczalnej szczeliny,

- wypełnienie szczelin szerszych niż 5 mm pomiędzy obrzeżami, zaprawą cementową,

- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz dokumentów dopuszczających,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- Przepisy związane

PN-EN 197-1 	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 1339 	Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metodyka badań.

PN-EN 1340 	Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

PN-EN 1008 	Woda zarobowa do betonu  -  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 13139 	Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 	Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-68/8933-04 	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-77/8931-12 	Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.