OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  ZADANIE  PIERWSZE

1. Dostawa pojemników  na odpady  segregowane – metale i tworzywa sztuczne  - 400  szt.

-  papier                                    - 400  szt.

-  szkło                                      - 400  szt.

-  biodegradowalne		 - 400  szt.

2. Pojemność 0,12 m3,  ładowność min. 48  kg

3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego  wysokiej   gęstości (HDPE)

4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie   temperatury, niszczące  działanie promieni słonecznych i związków chemicznych

5. Części metalowe odporne  na korozję

6. Kolor – żółty  dla pojemników na  metale i tworzywa sztuczne , kolor niebieski   dla  pojemników na papier, kolor zielony dla pojemników na szkło, kolor brązowy – odpady biodegradowalne – zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska

7. Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi 
    w listwę grzebieniową.

8. Dwa  koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni ogumione

9. Oś  kołowa  z ocynkowanej stali.

10. Na ścianie czołowej  logo „ MPGK KATOWICE, tel. 32 3587 611 ”  wykonane  techniką

termodruku.  Logo w  kolorze białym, wg  wzoru Zamawiającego

11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:

a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.

12. Pokrywy pojemników płaskie. Na pokrywie pojemnika  lub korpusie oznakowanie :

rok produkcji, znak CE, znak jakości : RAL, GS lub inny równoważny , oznaczenie normy

EN-840,   pojemność i dopuszczalną masę w kg.

13. Wzmocnione dno oraz co najmniej dwie ściany pojemnika.

14. Wzmocniona listwa grzebieniowa.

15. Pojemniki wyposażone w opis frakcji :

-  żółte   :         METALE I  TWORZYWA  SZTUCZNE

-  niebieskie :   PAPIER

-  zielone  :      SZKŁO

-  brązowe  :    ODPADY BIO

16. Napisy  w kolorze białym wykonane technologią termodruku

17. Wysokość  napisów  min.   50  mm

18. Rok  produkcji  2024