OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego dla kotłowni Komisariatu Policji w Dobrodzieniu ul. Edyty 
Stein 5b, 46 – 380 Dobrodzień w ilości 1500 litrów;

- Materiały.

Olej napędowy grzewczy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania określone przez Polską normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, 
w których będą stosowane ciężkie oleje  opałowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30) oraz musi posiadać parametry techniczne:

- Wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg;

- Gęstość w temp. 15℃ - max. 860 kg/m³;

- Temperatura zapłonu – min. 56℃;

- Lepkość kinematyczna w temp. 20℃ max. 6,0 mm²/s

- Zawartość siarki – max. 0,10% (m/m);

- Temperatura płynięcia – max. - 20℃;

- Zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg-kg;

- Zawartość wody – max. 200 mg/kg;

- Barwa - czerwona

Podana w pkt. 1 ilość oleju jest wielkością szacunkową i jest zależna od aktualnej ceny 1 litra oleju napędowego grzewczego.

- Sprzęt.

Olej napędowy grzewczy należy dostarczyć cysterną samochodowa, zgodnie 
z wymaganiami  normy PN-91/C/04024, wyposażonymi w końcówki wlewowe 
z zalegalizowanym urządzeniem „odmierzaczem” w jednostkach miary – litr.

- Transport.

Olej napędowy grzewczy należy dostarczyć z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych według RID/ADR.

- Wykonanie dostawy

Wykonanie dostawy oleju napędowego grzewczego w dniu 27 sierpnia 2019 r. 
w godz. 9.00 – 14.00 do zbiorników kotłowni Komisariatu Policji w Dobrodzieniu ul. Edyty Stein 5b.

Wymaga się, aby dostawa odbywała się na koszt Wykonawcy.

- Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na dostarczoną partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju – zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju i skierowanie jej do badania 
do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.

W sytuacji, gdy badania stwierdzą niezgodność z parametrami i właściwościami określonymi w dostarczonym świadectwie jakości Wykonawca zobowiązany jest 
do bezpłatnej wymiany całej wadliwej dostawy oleju napędowego grzewczego 
na wolny od wad w terminie 24 godzin od momentu złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń grzewczych spowodowanych złą jakością dostarczonego oleju napędowego grzewczego Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia awarii oraz kosztami poniesionych strat w wyniku awarii.

- Podstawa płatności.

Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę za dostarczony olej napędowy grzewczy w oparciu o ilość litrów dostarczonego i odebranego oleju napędowego grzewczego.

Fakturę należy wystawić na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 45 – 077 Opole ul. Korfantego 2, 
NIP 754-000-35-37.

Należność Wykonawcy płatna będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczonego oleju napędowego grzewczego.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniej współpracy 
          z Wykonawcą jest:

Tadeusz Okupny tel: 77 422 25 21