|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr nazwa | Jednostka | SÓL DROGOWA DO POSYPYWANIA [DR] | | SÓL WYPADOWA DO WYTWARZANIA SOLANKI [WS] | |
| Wartość wymagana SIWZ | Wartość oferowana | Wartość wymagana SIWZ | Wartość oferowana |
| Zawartość NaCl | % | min. 95 % |  | minimum 96% |  |
| zawartość siarczanu sodu Na2SO4 | % | nie dotyczy |  | maksymalnie 4% |  |
| zawartość antyzbrylacza K4[Fe(CN)6].3H2O | mg/kg | minimum 40 mg/kg  maksymalnie 125 mg/kg |  | maksymalnie 20 mg/kg |  |
| części nierozpuszczalne | % | maksymalnie 3% |  | nie dotyczy |  |
| zawartość wody | % | maksymalnie 3% |  | maksymalnie 2,5 % |  |
| granulacja ziarna powyżej 8,0 mm | % | 0 |  | nie dotyczy |  |
| granulacja ziarna powyżej 6,3 mm | % | 5% |  | nie dotyczy |  |
| granulacja ziarna w przedziale 1-6,3 mm | % | minimum 35%  maksymalnie 60 |  | nie dotyczy |  |
| granulacja ziarna powyżej 6,0 mm |  | nie dotyczy |  | maksymalnie 5% |  |
| granulacja ziarna poniżej 1,0 mm | % | minimalnie 35% maksymalnie 50% |  | maksymalnie 50% |  |
| granulacja ziarna poniżej 0,125 mm | % | maksymalnie 10% |  | nie dotyczy |  |
| bez zawartości piachu i żwiru | | | TAK/NIE\* | produkt drobnokrystaliczny | TAK/NIE\* |
| kolor biały | | | TAK/NIE\* | kolor biały | TAK/NIE\* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr nazwa | Jednostka | CHLOREK WAPNIA [CW] | |
| Wartość wymagana SIWZ | Wartość oferowana |
| Zawartość CaCl2 | % | Minimum 77 % |  |
| płatki lub sypki | | |  |

........................................................

podpis Wykonawcy / Pełnomocnika