Wapno musi spełniać następujące parametry:

| Skład | Parametry |
| --- | --- |
| CaO + MgO | 95,6% |
| MgO | 0,6% |
| SiO2 | 1,1% |
| Fe2O3 | 0,20% |
| Al2O3 | 0,40% |
| SO3 | 0,07% |
| CO2 | 2,0% |
| CaO wolne | 91,1% |
| Reaktywność t60 | Poniżej 50 sekund |
| Sito 0,090 mm | 5,6% |
| Sito 0,2 mm | 0,04% |
| Sito 0,063 mm | 19% |
| Gęstość nasypowa | 875kg/m3 |
| Sposób transportu | Luz, cysterna |
| Plastyfikator | 1% |