# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(STWiOR)/ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1511W – ul. Nowowiejska w Milanówku”

Część I. Opis przedmiotu zamówienia

- Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu wzmocnienia drogi powiatowej nr 1511W – ul. Nowowiejska w Milanówku, na odcinku o długości 420m.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie wzmocnienia nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 719 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Skośną/Łączną w Milanówku, o łącznej długości 310mb. Roboty obejmują: frezowanie istniejącej warstwy nawierzchni na średnią grubość 4-5cm, miejscową wymianę warstwy wiążącej dla ruchu KR3/4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu, ułożenie siatki wzmacniającej z geokompozytu o wytrzymałości min. 80kN/m, przyklejonej kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową zgodnie z zaleceniami dostawcy geosyntetyku oraz wymianę na całej szerokości warstwy ścieralnej wykonanej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR3/4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu, wraz z włączeniami w drogi boczne. W ramach realizowanych robót należy przeprowadzić regulację elementów urządzeń obcych. Należy wykonać oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych w technologii grubowarstwowej.

- Roboty przygotowawcze

- Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe obejmują frezowanie istniejącej nawierzchni, materiał z frezowania stanowi własność zamawiającego, wykonawca dostarczy urobek na teren Bazy PZD w m. Kozerki ul. Marsa 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

- Nawierzchnia: miejscowa wymiana warstwy wiążącej dla ruchu KR3/4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu, ułożenie siatki wzmacniającej z geokompozytu o wytrzymałości min. 80kN/m, przyklejonej kationową emulsją asfaltową szybko rozpadową, zgodnie z zaleceniami dostawcy geokompozytu oraz wymiana na całej szerokości warstwy ścieralnej wykonanej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR3/4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu i na włączeniach w drogi boczne. Ułożenie nawierzchni pełną szerokością. Zamawiający nie dopuszcza realizacji robót w technologii „połówkowej”.

- Urządzenia obce – w zakres prowadzonych robót wchodzi regulacja elementów urządzeń obcych.

- Oznakowanie pionowe i poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych.

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót – przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania czasowego robót.

- Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- Rysunkami - mapa poglądowa w skali 1:500

- Przedmiar robót.

- STWiOR - OPZ.

- Obowiązujące normy i przepisy w zakresie wykonywanych robót budowlanych.

CZĘŚĆ II. Roboty drogowe

- Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe

Obejmują wykonanie frezowania nawierzchni jezdni, miejscową rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych.

- Nawierzchnia jezdni.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- miejscowa wymianę warstwy wiążącej dla ruchu KR3/4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu,

- ułożenie siatki wzmacniającej z geokompozytu o wytrzymałości min. 80kN/m, przyklejonej kationową emulsją asfaltową szybko rozpadową zgodnie z zaleceniami dostawcy geokompozytu,

- wymianę warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR3 o grubości 5cm po zagęszczeniu. Warstwę ścieralną należy ułożyć pełną szerokością.

- warstwa ścieralna SMA. Warstwę ścieralną o grubości 5 cm po zagęszczeniu, należy wykonać z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11S PMB 45/80-55 dla ruchu KR3/4. Mieszanki mineralno-asfaltowe muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, kruszyw wapiennych i dodatków do produkcji betonu asfaltowego a SMA należy wykonać na kruszywach twardych gabro, bazalt. Mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Złącza technologiczne (poprzeczne) należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT.

- siatka z geokompozytu: Należy zastosować kompozyt wykonany w formie siatki z pęków włókien poliestrowych zespolonych w płaskie, podłużne sploty, przeplatane w węzłach siatki, połączonej z polipropylenową włókniną zapewniającą dokładne przylgnięcie kompozytu do nawierzchni. Włókna i sploty kompozytu powinny być nasączone warstwą bitumu nadającą mu barwę czarną. Nie dopuszcza się geosyntetyków wykonanych z włókien szklanych, węglowych oraz bazaltowych (ze względu na ich kruchość pod działaniem mrozu oraz brak odporności na działanie sił skierowanych prostopadle do płaszczyzny konstrukcji nawierzchni drogowej). Do przyklejenia kompozytu należy stosować - kationową emulsję asfaltową szybko rozpadową, posiadającą aprobatę techniczną IBDiM; zgodnie z zaleceniami dostawcy geokompozytu.

- Włączenia w drogi boczne – należy uwzględnić wykonanie asfaltowych włączeń w drogi boczne.

- Urządzenia obce - należy uwzględnić konieczność regulacji istniejących elementów urządzeń obcych.

- Oznakowanie pionowe i poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych.

- Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje przedstawiciel Zamawiającego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą STWiOR.

- Odbiór końcowy. Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy (jeżeli dotyczy), należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

- pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw: pomiar równości poprzecznej i podłużnej, szerokości zgodnie z OST.

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na materiały wsadowe mieszanek asfaltowych Badania typu należy przedłożyć do akceptacji przedstawicielowi inwestora.

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- księga obmiaru wykonanych robót,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót.

- dokumentacja powykonawcza drogowa

- projekt czasowej organizacji ruchu

- BIOZ zatwierdzony przez przedstawiciela inwestora

- PZJ zatwierdzony przez przedstawiciela inwestora

- Warunki płatności Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem, OPZ, OST, i obowiązującymi normami technicznymi.

- Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

- złożenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych

- zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami

- wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11a z siedmiodniowym wyprzedzeniem

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas prowadzenia robót nawierzchniowych,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

- za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

- wykonane roboty drogowe muszą być zrealizowane w sposób umożliwiający korzystanie z infrastruktury wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnościami

### Warunkiem rozpoczęcia robót jest zatwierdzenie BIOZ i PZJ przez przedstawiciela Zamawiającego, przedstawienie i  wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie.

- Przepisy prawa

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.