POWIAT ZGIERSKI
W  sercu Polski

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16

starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

D-05.03.17

Zgierz – 2024 rok

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D.05.03.17.	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg klasy G i GP, które zostaną wykonane w związku z realizacją zadania:

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zgierskiego w 2025 r.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia.

1. Powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni w warstwie ścieralnej i wiążącej  (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) można naprawiać:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”,

( tylko doraźnie w przypadkach awaryjnych , gdy warunki atmosferyczna nie pozwalają wykonać naprawy mieszanką wbudowywaną „na gorąco” a ubytek musi być załatany ze względów bezpieczeństwa ruchu. Docelowo , naprawa musi być jednak wykonana w technologii ( „na gorąco”.)

2. . Powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni w warstwie ścieralnej :

- ubytki , spękania siatkowe, uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) można  naprawiać:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”,

(tylko doraźnie w przypadkach awaryjnych , gdy warunki atmosferyczna nie pozwalają wykonać naprawy mieszanką wbudowywaną „na gorąco” a ubytek musi być załatany ze względów bezpieczeństwa ruchu. Docelowo , naprawa musi być jednak wykonana w technologii na „na gorąco”.)

- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju.

- spękania poprzeczne ,podłużne oraz otwarte lub otwierające się szczeliny na połączeniach podłużnych i poprzecznych ( o szer. 1 ÷ 50mm)

  - spękania poprzeczne ,podłużne oraz otwarte lub otwierające się szczeliny na połączeniach podłużnych i poprzecznych ( o szer. 1 ÷ 5mm) można  naprawiać:

- asfaltową zalewą drogową stosowaną na gorąco (produkowaną   z   asfaltu    modyfikowanego    polimerami, z   mineralnych   substancji  wypełniających  i dodatków  organicznych.)

- tiksotropową o wysokiej lepkości  emulsją asfaltową modyfikowaną kauczukiem .

- wysoko plastyczną emulsją modyfikowaną tworzywem sztucznym z odpowiednimi wypełniaczami

- samoprzylepną, topliwą asfaltową taśmą uszczelniającą przyklejaną (na  powierzchni jezdni) na spękaniach (szczelinach). Podstawowym składnikiem taśmy powinien być asfalt modyfikowany polimerami.

  - spękania poprzeczne ,podłużne oraz otwarte lub otwierające się szczeliny na połączeniach podłużnych i poprzecznych ( o szer. 5 ÷ 15mm)można  naprawiać:

- wielokomponentową zaprawą, stosowaną na zimno składającą się m.in. z grysów 0/5mm oraz emulsji modyfikowanej polimerami.

  - spękania poprzeczne ,podłużne oraz otwarte lub otwierające się szczeliny na połączeniach podłużnych i poprzecznych ( o szer. 15 ÷ 50 mm) można  naprawiać:

- reaktywną mieszanką mineralno-asfaltową szybkotwardniejącą , składającą się z mieszanki grysów, specjalnej modyfikowanej emulsji i składnika utwardzającego

- specjalnymi maszynami  (remonterami ), które podczas wypełniania ubytku jednocześnie spryskują emulsją i tłoczą grysy w emulsję.

  - spękania poprzeczne ,podłużne oraz otwarte lub otwierające się szczeliny na połączeniach podłużnych i poprzecznych ( o szer. ponad 50mm ) można  naprawiać:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, (tylko doraźnie w przypadkach awaryjnych , gdy warunki atmosferyczna nie pozwalają wykonać naprawy mieszanką wbudowywaną „na gorąco” a ubytek musi być załatany ze względów bezpieczeństwa ruchu. Docelowo , naprawa musi być jednak wykonana w technologii na „na gorąco”.)

- specjalnymi maszynami  (remonterami ), które podczas wypełniania ubytku jednocześnie spryskują emulsją i tłoczą grysy w emulsję.

3.  Dopuszcza się również  stosowanie innych technologii i materiałów niż wymienione powyżej po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego np. spękania siatkowe

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco

2.3.1.  Beton asfaltowy (AC)

a) Do remontu ubytków lub wybojów powinien być stosowany beton  asfaltowy o uziarnieniu AC 8 lub AC 11 z udziałem asfaltu PMB 45/80-55 wg normy PN-EN 14023 wszędzie tam gdzie obecnie w konstrukcji jest beton asfaltowy. Przy głębszych uszkodzeniach (ponad 80mm) należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie i każda skropiona emulsją  przed położeniem następnej. Projekt recepty powinien być opracowany w oparciu o Wytyczne Techniczne WT -2 2014.

b) Do remontu ubytków lub wybojów  z udziałem warstwy ścieralnej z SMA na powierzchniach małych , powinien być zastosowany betonu asfaltowy. Natomiast jeżeli powierzchnia naprawy warstwy ścieralnej z SMA jest większa od 350m2 , to mieszankę SMA  na takiej łacie należy rozłożyć mechanicznie układarką jak również dolne warstwy (jeżeli zachodzi taka potrzeba) z betonu asfaltowego.

2.3.2.  Asfalt lany (MA)

Do remontu ubytków lub wybojów powinien być stosowany asfalt lany MA 5. na bazie asfaltu 35/50.  Projekt recepty powinien być opracowany w oparciu o Wytyczne Techniczne WT -2 2010

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno”

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane)

Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych mogą być stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Zastosowanie tych  mieszanek jest uzasadnione, gdy nie można użyć mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco”.

2.4.2. Mieszanki mineralno-asfaltowa  szybkotwardniejące

Mogą być  reaktywną mieszanką mineralno-asfaltową szybkotwardniejącą , składającą się z mieszanki grysów, specjalnej modyfikowanej emulsji i składnika utwardzającego. Może być stosowany w warstwach o grubości 5-20 mm (uziarnienie 0/4) lub 10-50 mm (uziarnienie 0/8).

Przed ułożeniem, powierzchnię ubytku trzeba zagruntować gruntownikiem odpowiadającym składowi mieszanki.

2.4.3. Powierzchniowe uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw ścieralnych

Do powierzchniowego uszczelnienia warstw ścieralnych mogą być stosowane

konfekcjonowane wysokoplastyczne emulsje modyfikowane plastikiem lub lateksem kauczukowym. .

2.5. Taśmy uszczelniające

2.5.1. Wykonywanie remontów cząstkowych w warstwach ścieralnych

Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco,  w warstwie ścieralnej należy stosować samoprzylepną, topliwą asfaltową taśmą uszczelniającą przyklejaną do boku obciętej krawędzi . Przy naprawianej warstwie ścieralnej o min. grubości 40mm, powinna być stosowana taśma o szerokości 40mm i grubości 8mm przy czym taśma powinna być przyklejona do obciętej ( oczyszczonej) krawędzi w taki sposób , by ok. 5mm wystawała ponad powierzchnię warstwy by po wypełnieniu ( wyrównaniu i zagęszczeniu ) można było ją rozwałować w celu uszczelnienia połączenia.

Taśmy powinny charakteryzować się:

- dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni,

- wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2,

- dobrą giętkością w temperaturze -20 0 C na wałku  10 mm,

- wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 800%,

- odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%,

- odpornością na starzenie się.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Maszyny do naprawy nawierzchni

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi( średnice tarcz powinny być dostosowane do głębokości napraw), ,

- urządzenia do osuszania i oczyszczania powierzchni ubytku,

- szczotki mechaniczne.

- frezarki

- walce stalowe gładkie

- skrapiarki

- walce wibracyjne w przypadkach  wymaganych technologią robót

- układarkę (do większych powierzchni) z kontrolą układanej warstwy

- sprzęt drobny

3.3. Skrapiarki

W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do większości robót remontowych można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2).

3.4. Sprzęt do wbudowywania asfaltu lanego

Do wbudowywania asfaltu lanego należy dysponować następującym sprzętem:

- kotły produkcyjno-transportowe holowane przez ciągniki lub samochody,

- taczki, żelazka żeliwne, koksowniki, zacieraczki, gładziki, łopaty, szczotki, listwy

drewniane lub stalowe .

3.5. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco”

Mieszankę betonu asfaltowego można transportować samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w plandeki.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralno-asfaltową w pojemnikach izolowanych cieplnie zapewniających właściwą temperaturę wbudowywanej mieszanki.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe mogą być transportowane samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w plandeki.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z wytycznymi producenta.

4.6. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien być transportowany w  kotłach (umożliwiających podtrzymywać wymaganą temperaturę mieszanki)  holowanych przez ciągniki lub samochody,

4.7. Transport innych materiałów

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót naprawczych , Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu ( Kierownikowi Rejonu) do zaakceptowania –program naprawy , zawierający:

a) zakres i lokalizację

b) termin wykonywania

c) technologie ( wymienione w STWiORB)

c) receptę wg.  której będzie produkowana np.  mieszanka do wbudowania  „na gorąco”

d)  niezbędne dokumenty dla każdego wbudowywanego materiału ( Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia , certyfikaty dopuszczające materiał do obrotu)

e) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia  remontu ( zatwierdzony przez Zarządzającego ruchem).

f) zabrania się wykonywania robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych ( opady deszczu, śniegu lub temperatury poniżej +5 C) za wyjątkiem sytuacji awaryjnych wskazanych przez Zamawiającego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu

g ) Zabrania się również  wykonywania robót o okresach wskazanych przez Zamawiającego np. weekendy.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów , Zamawiający (Kierownik Rejonu) wydaje lub nie - zgodę na piśmie na wykonywanie robót naprawczych.

5.2 Przygotowanie odcinaka robót

- oznakowanie odcinka robót zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas robót

- Zgłoszenie utrudnień do właściwego kierownika Obwodu Drogowego i Punktu informacji Drogowej podając  zakres i planowany czas wykonywanych robót.

5.3. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi

nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:

- pionowe obcięcie (piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta,

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokładne oczyszczenie sprężonym powietrzem:

-  dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu

-  pojedynczych pęknięć i otwartych spoin roboczych

5.4. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi „na gorąco” lub „na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca emulsją asfaltową modyfikowana polimerami  C 60 BP3 ZM w ilości 0,7 l/m2 :

- przy zastosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”,

- przy zastosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco”,

należy:

- obcięte krawędzie w warstwie ścieralnej (po oczyszczeniu) okleić taśmą , natomiast krawędzie poniżej warstwy ścieralnej należy skropić emulsją  łącznie z powierzchnią poziomą wyboju .

- mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych – przy łatach powyżej  350 m2  należy stosować rozkładarki. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać.  Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i   ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.

Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór

boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre między warstwowe związanie.

Jeżeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłużnego, to po jego

naprawieniu należy niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie

szczelinę o szerokości 12 mm i głębokości 25 mm, a następnie wypełnić ją zalewą.

5.5. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy

ścieralnej

5.5.1. Uzupełnienie ubytków i uszczelnień przy pomocy mieszanek emulsyjnych.

Do powierzchniowego uszczelnienia warstw ścieralnych mogą być stosowane

konfekcjonowane wysokoplastyczne emulsje modyfikowane plastikiem lub lateksem

kauczukowym.

Takie naprawy powinny być wykonywane ręcznie przy pomocy odpowiednio

zmechanizowanych narzędzi.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Każdorazowo , przed przystąpieniem do robót, Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z p.5.1.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spękań nawierzchni

W czasie uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzić badania:

-dokładności oczyszczenia,

- temperatury otoczenia ,

- ilości rozkładanego lepiszcza,

- jakość materiału – kruszywo i emulsja

6.3.2.    Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

6.3.2.1  Na gorąco

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń mieszankami mineralno-asfaltowymi „na gorąco” należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni (czystość, skropienie )

- oklejenie taśmą krawędzi

- skład wbudowywanych mieszanek metodą ekstrakcji w Laboratorium Zamawiającego

- wizualna ocena zagęszczenia

- równość wykonanej naprawy na połączeniu z istniejącą nawierzchnią ( różnica wysokości nie

większa niż 4mm)

- ocena wizualna wykonanej naprawy

6.3.2.2. Na zimno,

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń mieszankami mineralno-asfaltowymi „na zimno” należy kontrolować:

- termin ważności materiału

-szczelność opakowań konfekcjonowanych

- zgodność materiału z deklaracją przeznaczenia

- wizualna ocena zagęszczenia

- równość wykonanej naprawy na połączeniu z istniejącą nawierzchnią ( różnica wysokości nie

większa niż 4mm)

- ocena wizualna wykonanej naprawy

6.4. Zakończenie robót

- przywrócenie stałej organizacji ruchu na odcinku robót

-  uprzątniecie terenu robót

-  przekazanie informacji o zakończeniu robót do punktu Informacji Drogowej i Kierownika Obwodu.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest:

1 m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni asfaltowej;

1 Mg  wbudowanego asfaltu lanego, emulsji i grysów.

1 mb spękań poprzecznych i podłużnych.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru  robót podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją kontraktowa , jeśli wszystkie pomiary i badania zgodnie z określonymi w STWiORB i WT dały wyniki pozytywne oraz ocena wizualna obierającego też jest pozytywna..

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie wody),

- ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową,

- ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spękań, usunięcie śladów i plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań gruntownikiem.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej  obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- obcięcie krawędzi

- oklejenie krawędzi w warstwie ścieralnej

- oczyszczenie

- skropienie

- wykonanie naprawy zgodnie z uzgodnionymi zasadami

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

- Odtransportowanie materiałów będących własnością Zamawiającego we wskazane miejsce.

10. przepisy związane

10.1. Normy

| 1. | WT-1 Kruszywa 2014 | Kruszywa do mieszanek mineralno –asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń |
| --- | --- | --- |
| 2. | WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 | Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. |
| 3 | WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 | Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych |

10.2. Inne

| 1. | D-03.02.01b | Regulacja wysokości studzienek telekomunikacyjnych |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-44.01.00 | Chodniki i drogi rowerowe - Wymiana ułożenie krawężnika |
| 3. | D-44.02.00 | Chodniki i drogi rowerowe - Wymiana ułożenie obrzeża |
| 4. | D-44.03.00 | Chodniki i drogi rowerowe - Wymiana wykonanie naw. chodnika dr. row. |
| 5. | D-09.07.01 | Zakładanie trawnika na powierzchniach płaskich z wyłączeniem rowów i skarp |
| 6. | D-00.00.00 | Wymagania ogólne |