OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
CPV (Wspólny słownik zamówień): 14212200-2 kruszywo

1.1.Przedmiot ST 
1.2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem kruszywa naturalnego i gruzu 
na terenie działania Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  z siedzibą 
w Wejherowie  
1) Kruszywo naturalne – piasek przesiany frakcji 0 – 4mm do zimowego utrzymania dróg.
2) Kruszywa frakcji 0/31,5 mm spełniające wymagania WT-4 2010 mieszanki niezwiązane 
     do uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych.
3) Gruzu betonowego kruszonego frakcji 0/63 mm do uzupełniania zaniżonych poboczy.
W podziale na zadania w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesięcy:

1.3. Zadanie nr 1 -   Powiat Pucki w tym:
a) Kruszywo naturalne – piasek przesiany frakcji 0 – 4mm w ilości 7 000 Mg do zimowego
    utrzymania dróg.

b) Kruszywa frakcji 0/31,5 mm spełniające wymagania WT-4 2010 mieszanki niezwiązane -
     w ilości 200 Mg do uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych.
c) Gruzu betonowego kruszonego frakcji 0/63 mm - w ilości 200 Mg do uzupełniania zaniżonych
    poboczy;
1.4.Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem na place Zamawiającego w:	
 a) Baza/plac Obwodu Drogowego w Sławoszynie, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa	
     
1.5. Zadanie nr 2 - Powiat Wejherowski 
a) Kruszywo naturalne – piasek przesiany frakcji 0 – 4mm w ilości 11 000 Mg do zimowego
    utrzymania dróg.

b) Kruszywa frakcji 0/31,5 mm spełniające wymagania WT-4 2010 mieszanki niezwiązane -
     w ilości 500 Mg do uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych.
c) Gruzu betonowego kruszonego frakcji 0/63 mm - w ilości 1 500 Mg do uzupełniania zaniżonych
    poboczy;
1.6.Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem na place Zamawiającego w:	
a) Baza/plac Obwodu Drogowego w Sławoszynie, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa	
b) Baza/plac Obwodu Drogowego w Wejherowie, ul. Przemysłowa, 84-200 Wejherowo

1.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji dostawy materiału wskazanego w pkt 1.3.a) oraz 1.5.a) na inny plac niż miejsca wskazane w pkt 1.4 oraz 1.6.a), jednakże nie dalej niż w odległości 35 km. 
1.8.Zamawiający zastrzega, że ilość przedmiotu dostawy określona w Formularzu cenowym ma charakter szacunkowy. Przedmiot dostawy może zostać zrealizowany w mniejszym zakresie tj. nie wyczerpującym ilości wskazanych w Formularzu cenowym, jednak wartość dostaw będzie nie mniejsza niż 50% maksymalnego wynagrodzenia. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu zmniejszenia wielkości dostaw.
1.9.  Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktury VAT, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 i 8. umowy. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

2. Wymagania techniczne	
2.1. Podstawowym wymogiem dla zamawiającego kruszywa – piasek przesiany frakcji 0 – 4 mm musi być suchosiany, wolny od zanieczyszczeń obcych, organicznych, ilastych i gliniastych. Uziarnienie kruszywa powinno być w miarę jednolite, ziarna nie mogą być
spłaszczone. Zawartość ziaren drobnych (0,063 mm) nie może przekraczać 3%. Materiał powinien wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich  niszczenie przez ruch – nie mogą ulegać rozdrobnieniu. Kategoria kruszywa wg PN-N14211100-4
- Uziarnienie GF85,	
- Zawartość pyłów mineralnych f3.	 
Kruszywo - piasek przesiany powinno spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być     
używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960).	
2.2. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm spełniające wymagania WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane,
do uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych. Materiał uzyskany w wyniku pokruszenia surowca skalnego, materiał powinien być jednorodny, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 	
2.3. Gruz betonowy kruszony frakcji 0/63 mm do uzupełniania zaniżonych poboczy.	
Materiał pozyskany z pokruszenia czystego gruzu z twardego betonu, bez domieszek gazobetonu
i cegły. Materiał powinien być wolny od zanieczyszczeń w postaci stalowego zbrojenia oraz innych elementów wcześniej tam umieszczonych oraz pozbawiony domieszek gliny.

3. Odbiór dostawy	
3.1. Odbiór dostawy będzie dokonywany przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy.	
3.2. Wykonawca  jest zobowiązany wystawić do każdej zamówionej dostawy materiału świadectwo potwierdzające zgodność dostarczonego materiału z warunkami Specyfikacji przedstawionymi 
w punkcie 2.	
3.3. Materiał może być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie. Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, w szczególności na jego zawilgocenie. Wymagane jest oplandekowanie skrzyni ładunkowej.
3.4. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdu podczas transportu materiału po drogach publicznych.

3.5. Wykonawca winien brać pod uwagę, że podstawowy czas pracy Zamawiającego jest 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Dostawy w innych godzinach oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy winny być uzgodnione z Zamawiającym.
3.6. Jednostką obmiarową jest 1 tona  dostawy materiału. Wykonawca określa w dokumencie przewozowym trasę pojazdu i masę ładunku. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdów na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 30 km. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu.	

4. Gwarancja jakości.

4.1. Odbiór poszczególnych dostaw kruszywa i gruzu odbywać się będzie na podstawie:

a) dokumentów przewozowych określających ilość przywiezionego materiału (np. dokument
      „WZ”),

b) Wykonawca  jest zobowiązany wystawić do każdej zamówionej dostawy materiału świadectwo 
   potwierdzające zgodność dostarczonego materiału z warunkami Specyfikacji przedstawionymi 
    w punkcie 2.

c) oceny wizualnej osoby odbierającej reprezentującej Zamawiającego.

4.2.Zamawiający dopuszcza podczas odbioru przeprowadzenie kontrolnych ważeń poszczególnych
samochodów na wadze samochodowej. 
4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do komisyjnego pobrania próbek materiału, każdorazowo informując o tym fakcie Wykonawcę i do przeprowadzenia badań w specjalistycznym laboratorium. Podpisanie przez Zamawiającego dokumentu przewozowego, np. WZ nie jest równoznaczne
z odbiorem danej dostawy materiału. W przypadku wysłania próbek materiału do laboratorium zamawiający informuje o tym niezwłocznie Wykonawcę, a odbiór lub jego brak nastąpi po uzyskaniu wyników laboratoryjnych. Wówczas termin płatności będzie liczony na podstawie § 3 ust. 7 umowy. 
5. Termin realizacji zamówienia.

5.1.Realizacja dostaw kruszywa odbywać się będzie od daty podpisania umowy przez okres 24 miesięcy.

1) Dostawy materiałów określonych w pkt 1.3.a) oraz 1.5.a) odbywać się będą według harmonogramów.

a) sezon zimowy 2021/2022:

Zadanie 1: Powiat Pucki	            		- 3.500 ton

Miejsce dostawy: Obwód Drogowy w Sławoszynie 	- 3.500 ton

2.000 ton do dnia 15.11.2021 r.

1.500 ton do dnia 31.01.2022 r.

Zadanie 2: Powiat Wejherowski			- 5.500 ton

Miejsce dostawy: Obwód Drogowy w Sławoszynie 	- 2.500 ton

1.250 ton do dnia 15.11.2021 r.

1.250 ton do dnia 31.01.2022 r.

Miejsce dostawy: Obwód Drogowy w Wejherowie 	- 3.000 ton

1.500 ton do dnia 15.11.2021 r.

1.500 ton do dnia 31.01.2022 r.

b) harmonogram odnoszący się do sezonu 2022/2023 Zamawiający przekaże nie później niż do dnia 30.09.2022 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostaw podanych w harmonogramie.

2) Dostawy materiałów określonych w pkt 1.3. b), c) oraz 1.5. b), c) będą odbywać się sukcesywnie po uprzednim wystosowaniu przez Zamawiającego oddzielnych zamówień faksem lub e-mailem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zamawiający określać będzie każdorazowo wielkość dostawy kruszywa do określonej bazy/placu składowego.

6. Osoby do kontaktu

6.1. Zamawiającego wyznacza, jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Dostawcą: Kierownik Obwodu Drogowego w Sławoszynie Pan Zbigniew Jeka, tel. 58 774 20 15/16
lub 604 435 022 i Kierownik Obwodu Drogowego w Wejherowie Pan Andrzej Lisakowski, 
tel. 778 07 04/05 lub 530 783 821  w godzinach od 7ºº do 15ºº.