Odpowiedzi na pytania w postępowaniu pn. „Dostawa ubrań specjalnych w kolorze piaskowym” – 3/2022/SSp

**Pytanie 1:**

Czy dla Zamawiającego zastosowanie tkaniny zewnętrznej w kolorze piaskowym żółtym w odcieniu naturalnego o składzie: 75% metaaramid, 23 paraaramid, 2% włókna antystatyczne, o gramaturze 195 gr/m2 +- 10 gr/m2 będzie uznane, jako materiał równorzędny? – jest to materiał o tym składzie co wspomniany przez Zamawiającego w WTU materiał Nomex NXT.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający uzna zastosowanie tkaniny zewnętrznej w kolorze piaskowym żółtym w odcieniu naturalnego o składzie: 75% metaaramid, 23 paraaramid, 2% włókna antystatyczne, o gramaturze 195 gr/m2 +- 10 gr/m2 pod warunkiem, że ubranie będzie posiadało ważne Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

**Pytanie 2:**

Czy zastosowanie membrany PTFE o składzie: 70% metaaramid, 30 % paraaramidy, o gramatura 110g/m2 będzie uznane jako materiał równorzędny?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający uzna zastosowanie membrany PTFE o składzie: 70% metaaramid, 30 % paraaramidy, o gramatura 110g/m2 pod warunkiem, że ubranie będzie posiadało ważne Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

**Pytanie 3:**

Czy zastosowanie warstwo termoizolacyjnej z podszewką o gramaturze 200 gr/m2 i składzie filc: 70% metaaramidy, 30 % paraaramidy oraz podszewka o składzie 50% aramid, 50 % wiskoza FR będzie uznane, jako materiał równorzędny?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający uzna zastosowanie warstwo termoizolacyjnej z podszewką o gramaturze 200 gr/m2 i składzie filc: 70% metaaramid , 30 % paraaramidy oraz podszewka o składzie 50% aramid, 50 % wiskoza FR pod warunkiem, że ubranie będzie posiadało ważne Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

 **KIEROWNIK**

 **SEKCJI SPRZĘTU**

**/-/ Marek NIEMIEC**