OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1.  Nazwa zamówienia.

„Remont studni kanalizacyjnych w Gorzowie Wlkp.”.

## 2. Wspólny słownik zamówień (CPV).

Grupa robót:

45453000-7      Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8  	Roboty renowacyjne

45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 42 studni kanalizacyjnych w Gorzowie Wlkp.                       za pomocą mineralnych (cementowych) modyfikowanych zapraw naprawczych z dodatkiem włókien sztucznych.

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem robót, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz                           na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty wizji miejsca realizacji robót ponosi Wykonawca.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

## Zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia objęte są studnie kanalizacyjne:

## z kręgów betonowych ø1000 mm w ul. Graniczna w Gorzowie Wlkp. w ilości 9 szt.,

## z cegły klinkierowej ø1000 mm w ul. Fabryczna – Towarowa w Gorzowie Wlkp. w ilości 15 szt.,

## z cegły klinkierowej ø1000 mm w ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. w ilości 18 szt.

## 5. Zakres robót do realizacji przez Wykonawcę.

W zakresie robót jest wykonanie remontu studni kanalizacyjnych według wytycznych niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Studnie sanitarne wykonane są kręgów betonowych i murowane z cegły klinkierowej o przekroju kołowym.

Zakres remontu studni przedstawiony jest na załącznikach graficznych do niniejszego OPZ. Szczegółowe zestawienie studni kanalizacyjnych przeznaczonych do remontu, przedstawiono w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

W zakresie zamówienia jest:

- Część administracyjno-formalna

- uzyskanie decyzji o zajęciu pasa ruchu drogowego oraz opłaty związane z zajęciem pasa ruchu drogowego, a jeśli występuje taka konieczność również wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i projektu odtworzenia nawierzchni oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych zgód, uzgodnień i decyzji.

- Część składająca się z robót przygotowawczych, podstawowych i towarzyszących

## wytyczenie istniejących sieci, pomiary geodezyjne,

## utrzymanie ciągłości eksploatacji sieci kanalizacyjnej,

## przewietrzenie studni kanalizacyjnych,

## stałe wentylowanie studni kanalizacyjnych,

## ocena stanu technicznego studni pod kątem infiltracji wody gruntowej do wnętrza studni,

## czyszczenie hydrodynamiczne betonowych powierzchni wewnętrznej studni, kinety głównej                           i wszystkich przyłączy z wszelkich luźnych i skorodowanych warstw betonu,

## usunięcie zanieczyszczeń z wywozem i utylizacją,

## uszczelnienie miejscowych przecieków wody w studniach,

## wykonanie uszczelnienia włączeń kanałów sanitarnych w studniach,

## wykonanie iniekcji,

## demontaż istniejących stopni złazowych we wszystkich studniach,

## demontaż istniejących przeszkód wchodzących w światło studni,

## zakorkowanie dopływów ścieków we wszystkich dolotach studni za pomocą korków pneumatycznych,

## reprofilacja wewnętrznych ścian, kinety i płyty stropowej studni przy zastosowaniu zapraw mineralnych siarczanoodpornych,

## montaż nowych stopni złazowych podwójnych, wytrzymałości klasy I, z pełnym rdzeniem stalowym w szczelnej otulinie tworzywowej w kolorze jaskrawym (np. żółtym), z punktami odblaskowymi (w/g normy PN-EN 13101), zamocowane współosiowo jeden pod drugim                    (tzw. drabinka) w odległości pionowej 250 ± 5 mm,

## uporządkowanie terenu,

## wykonanie innych prac, których wykonanie będzie konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu, zgodnie ze sztuką budowlaną,

## wszystkie roboty tymczasowe, niezbędne do wykonania robót stałych.

6. Warunki szczegółowe wykonania remontu studni kanalizacyjnych.

### Do naprawy powierzchni wewnętrznych betonowych i ceglanych studni kanalizacyjnych sanitarnych, należy zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze z dodatkiem włókna sztucznego, przeznaczone do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą.                                Dlatego, w celu zapewnienia trwałości wykonywanej naprawy, należy zgodnie z zapisem normy PN-EN 206 w tych warunkach stosować wyłącznie materiały na cementach odpornych na działanie siarczanów                   w klasie ekspozycji XA3 (silna agresja chemiczna), bez zawartości trójglinianu wapniowego (C3A=0),                                 w/c < 0,45 , zawartość cementu min. 360 kg, klasa betonu min. C35/45.

Podczas wykonywania robót, należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji producenta danej technologii.

Przed wejściem do studzienek, w celu ich sprawdzenia lub wyczyszczenia, należy zbadać stan atmosfery w studzience, w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów                       lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

### 6.1. Przygotowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do wykonywania naprawy studni, należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde, tj. produkty korozji i erozji, luźne elementy, korzenie, oleje, tłuszcze. Czyszczenie, należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, a wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na wskazane składowisko odpadów (zgodnie z ustawą o odpadach).

Ściany studni, należy oczyścić za pomocą obrotowych dysz czyszczących, sprzężonych                                          z wysokociśnieniową pompą o ciśnieniu pracy ok. 300 bar. Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem musi zostać wykonane urządzeniem umieszczonym w osi studni, umożliwiającym swobodne przemieszczenie się głowicy czyszczącej w kierunku góra-dół.

Uszczelnienie studni, należy wykonać za pomocą zaprawy naprawczej, zbrojonej włóknem syntetycznym, wodoodpornej i odpornej na związki agresywne zawarte w ściekach. Właściwy remont, należy wykonać poprzez równomierny natrysk odśrodkowy lub ręczny (w przypadku braku możliwości wykonania narzutu odśrodkowego) zaprawy szybkowiążącej na wewnętrznej ścianie studni na grubości 10 mm. Duże ubytki wypełniać partiami.

W przypadku silnej operacji słonecznej lub przewiewu, należy zapewnić pielęgnację wykonanej naprawy.

### 6.2. Wymogi materiałowe.

Uszczelnienie studni, należy wykonać za pomocą zaprawy naprawczej, zbrojonej włóknem syntetycznym, wodoodpornej i odpornej na związki agresywne zawarte w ściekach. Właściwy remont, należy wykonać poprzez równomierny natrysk odśrodkowy lub ręczny (w przypadku braku możliwości wykonania narzutu odśrodkowego) zaprawy szybkowiążącej na wewnętrznej ścianie studni na grubości 10 mm. Duże ubytki wypełniać partiami.

Zastosowane materiały powinny spełniać następujące wymagania:

- do łączenia elementów studzienek, do fugowania cegieł – jednoskładnikowa szybkowiążąca zaprawa naprawcza, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA3 wg normy PN-EN 206,

- do smarowania wnętrza studzienki – warstwa szczepna dla zapraw i podłoży mineralnych, trwale odporna na działanie siarczanów,

- do zatamowania dynamicznych wpływów wody przez nieszczelności w ściekach – jednoskładnikowa, szybkowiążąca, pęczniejąca zaprawa przeznaczona do zamykania miejsc wypływu wody,                                       o odporności na działanie jonów siarczanowych,

- do zablokowania dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności w ściankach                                  – jednoskładnikowa zaprawa szybkowiążąca, pęczniejąca w porach, bez chlorków, przeznaczona                        do uszczelniania powierzchni zawilgoconych i mało intensywnych sączeń wody,

- do wypełnienia ubytków w kręgach i ściance betonowej –  do osadzania stopni włazowych                            w studzience – jednoskładnikowa, szybkowiążąca, bezskurczowa, zaprawa, do stosowania w strefach obciążenia wodą,

- do naprawy kinety i spoczników – jednoskładnikowa szybkowiążąca zaprawa naprawcza z dodatkiem włókien z włókna sztucznego, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA3 wg normy PN-EN 206-1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporna na wpływ komunikacji i środowiska w zakresie od pH 3,5, odporna na działanie chlorków, bez trójglinianu wapniowego (C3A=0),

- do zabezpieczenia powłokowego wewnątrz studzienki – jednoskładnikowa, średnioziarnista zaprawa cementowa przeznaczona dla bardzo agresywnego środowiska, odporna na działanie siarczanów                     w klasie ekspozycji XA3 wg normy PN-EN 206-1, odporna na działanie środowiska w zakresie                         od pH 3,5, odporna na wysalanie siarczanów z wód gruntowych, wytrzymałość na ściskanie                            po 24 godzinach min. 8 N/mm2, bez trójglinianu wapniowego (C3A=0), stopień nasiąkliwości                    min. W12 zgodnie z normą PN-EN 206.

Ponadto, należy uzupełnić ubytki i niedostateczne wyprofilowanie kształtu studzienek, naprawiać ubytki                i nieszczelności na wejściach do studzienek, skuwać niepożądane wlewki betonu, usuwać zalegające wyłamane fragmenty rur i innych zanieczyszczeń.

Jakość zapraw naprawczych przeznaczonych do naprawy studni, jego własności muszą być udokumentowane poprzez dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający:

- nazwę i znak producenta,

- nazwę materiału,

- datę produkcji i miejsce przeznaczenia,

- właściwości materiału.

7. Odbiór robót.

7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały pozytywną opinię przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego nadzór nad inwestycją w oparciu o komplet wymaganych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

Protokół odbioru końcowego jest potwierdzeniem wykonania robót, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie z dokumentacją odbiorową i zasadami wiedzy technicznej.

7.2. Czynności odbiorowe kanałów po remoncie.

Zasadniczym celem odbiorów technicznych kanalizacji po naprawie jest sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z założonymi wymaganiami i warunkami technicznymi.

7.3. Dokumentacja odbiorowa końcowa robót.

Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację odbiorową (powykonawczą) końcową robót w 1 kpl. w wersji papierowej a także w wersji elektronicznej na nośniku DVD zawierającą między innymi:

- opis technologii wykonania prac renowacyjnych,

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie                             do stosowania w Polsce w tym:

- świadectwa pochodzenia używanych materiałów,

- dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- certyfikat zgodności wyrobu z PN i/lub aprobatą techniczną lub deklaracją właściwości użytkowych producenta wyrobu z PN i/lub aprobatą techniczną,

- protokoły odbiorów częściowych (jeśli wystąpią),

- dokumentację fotograficzną w formie cyfrowej (zdjęcia studni kanalizacyjnych wykonanych przed remontem i po remoncie oraz zdjęcia istotnych robót zanikowych).

7.4. Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany                      w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku udokumentowania                            ww. czynności zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli wykonawca odmówi dokonania odkrywek zamawiający wykona je w własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z dokumentacją części wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jak przy końcowym technicznym odbiorze robót.

- Odbiór techniczny końcowy polega na spisaniu protokołu odbioru końcowego potwierdzającego kompletność, terminowość i bezusterkowość wykonanych robót. Wykonawca może ubiegać się                              o podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót objętych umową.                   Do odbioru końcowego Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentację odbiorową.

- Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych                          z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przed zakończeniem okresu gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych niniejszym opisie zamówienia.

8. Dodatkowe warunki.

- Ceną oferty jest kwota zawierająca wszystkie elementy zakresu rzeczowego zadania wymienione          w Opisie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego,

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

- Wykonawca zapewnia środki, materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie,

- Wykonawca zobowiązany jest:

- utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, gromadzić odpady                        w szczelnych pojemnikach, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia,         które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, utylizować natychmiast poprzez neutralizację powstałe ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, (zastosowanie ogólnie dostępnych sorbentów), w przypadku wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgłosić bezzwłocznie Zamawiającemu,

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21) i ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)                                 w ramach zwartej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Pozostałe warunki wykonania zamówienia określi umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

## Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 14.12.2018 r.

## Kryterium wyboru oferty.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie (%):

Cena – 100%

## Warunki gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy                        od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.