Załącznik Nr 10 do SWZ 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)
 Modernizacja dróg powiatowych poprzez uzupełnianie ubytków 
w nawierzchniach bitumicznych grysami i emulsją asfaltową w 2025 roku 
z podziałem na 4 zadania 

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. WYKONANIE ROBÓT

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. OBMIAR ROBÓT

7. ODBIÓR ROBÓT

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z Modernizacją dróg powiatowych poprzez uzupełnianie ubytków                            w nawierzchniach bitumicznych grysami i emulsją asfaltową w 2025 roku z podziałem na 4 zadania.

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie  uzupełnianie ubytków grysami oraz emulsjami asfaltowymi i obejmują naprawę miejscowych uszkodzeń 
w nawierzchni bitumicznej.
W ramach prac drogowych przewiduje się uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych na drogach powiatowych z podziałem na 4 zadania, w obrębie następujących gmin:
Gryfino, Stare Czarnowo, Widuchowa, Banie, Chojna,  Trzcińsko-Zdrój, Cedynia, Moryń i Mieszkowice.
1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Uzupełnienie nawierzchni - zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne wykonywane na bieżąco,  związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi,
 o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków. Pojęcie "uzupełnienie nawierzchni" mieści się w ogólnym pojęciu" utrzymanie nawierzchni, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem "utrzymanie dróg".

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej. 

1.4.4. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 
w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodą, przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego.

1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót obejmujących uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych grysami i lepiszczem oraz ich zgodność z umową i SST. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00. „Wymagania  ogólne”.

2.1 Kruszywo 

Do uzupełnienia nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy bazaltowe frakcji 2-5 mm, odpowiadające wymaganiom podanym w OST D-05 03 06 „Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno”. [5]

2.2 Lepiszcza

Do uzupełnienia nawierzchni należy stosować jako lepiszcze drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju C65B3 PU/RC spełniające wymagania zgodnie z normą PN-EN 13808 [2] „Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”.
3.   SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dla sprzętu

Ogólne wymagania dla sprzętu zostały podane w punkcie 3.  SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni do naprawy

W zależności od potrzeb wykonawca powinien zapewnić użycie odpowiedniego sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak sprężarki o wydajności 2-5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu 0,3 do 0,8 Mpa.

3.3. Skrapiarki

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) należy stosować zautomatyzowane remontery drogowe wprowadzające pod ciśnieniem w uprzednio oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia - emulsję asfaltową wraz z odpowiednią ilością kruszywa. Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szerokorozwartych (podłużnych) pęknięć (szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm) ale także do wypełniania powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. Remonter winien być wyposażony w zbiorniki na grys i emulsję oraz kompresor o dużej wydajności tłoczonego powietrza, zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pyły, drobne, luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia. 

Remonter należy wyposażyć w lokalizator GPS w celu potwierdzenia i weryfikacji realizowanych robót przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość śledzenia pracy sprzętu w czasie rzeczywistym. 
Lokalizator powinien być włączony w dniu pracy, przed wjazdem na pomiar wagowy (patrz pkt. 4.1) i działać do zakończenia pracy w danym dniu (po dokonaniu drugiego pomiaru wagowego). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność techniczną lokalizatora GPS, a w przypadku awarii – poinformować Zamawiającego i dokonać niezwłocznej jego wymiany. 

4.
WYKONANIE  ROBÓT
4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 5.

Wykonawca zobowiązany jest w dniu pracy sprzętu dokonać na własny koszt dwukrotnego pomiaru wagowego (samego zestawu remontowego) na wadze z elektronicznym wydrukiem wagowym:

- przed rozpoczęciem prac (po załadowaniu remontera materiałem),

- po zakończeniu robót. 
Na wydrukach, oprócz wagi, powinny widnieć data i godzina pomiaru. Wydruki należy dołączyć do rozliczenia robót, z zastrzeżeniem niezaliczenia robót w danym dniu w przypadku braku wydruku/ów.
4.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Trwałość  naprawy nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej oczyszczenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, piasku, żwiru i innych zanieczyszczeń z miejsca remontu (strumieniem sprężonego powietrza),

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego (strumieniem sprężonego powietrza),

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu (strumieniem sprężonego powietrza).

4.3. Uzupełnianie wybojów oraz ubytków ziarn kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej techniką sprysku emulsją asfaltową i posypania grysem 

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu  5.2.), należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową niemodyfikowaną C65B3 PU/RC, rozścielić warstwę grysu 2/5 mm, ponownie skropić naprawiane miejsce emulsją, a następnie przysypać grysem 2/5 mm, zachowując równość naprawianego miejsca z istniejącą nawierzchnią. 


5.
KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
5.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w  punkcie 6. SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty należy realizować na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego.

5.2. Badania i kontrola w trakcie uzupełnienia nawierzchni grysami i emulsją asfaltową 
W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

· przygotowanie naprawianych powierzchni,

· ilość wbudowywanych materiałów,

· głębokość naprawianych powierzchni,

-    równość naprawianych fragmentów.

Różnice między naprawioną powierzchnią (łatą) a sąsiadującymi powierzchniami, mierzone pod łatą profilową lub pomiarową łatą 4 metrową nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h. Pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze  spadkiem istniejącej nawierzchni , przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 1 - 2 mm.

Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej jednokrotne badanie emulsji asfaltowej (na koszt Wykonawcy), wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium drogowe, na zlecenie Zamawiającego. 

W zakresie badania będzie:

- pobór próbek z miejsca robót, 

- badanie lepkości,

- badanie szybkości rozpadu,

- badanie zawartości lepiszcza,

- badanie pozostałości na sicie,
- porównanie wyników z deklaracją właściwości użytkowych.  

Koszt wykonania badania potrącony zostanie z faktury Wykonawcy.

5.3. Badanie odbiorcze
Przy odbiorze wykonanego uzupełnienia nawierzchni wykorzystuje się wyniki badań prowadzonych w trakcie realizacji robót, uzupełnionych szczegółowym przeglądem (oceną makroskopową) wszystkich wykonanych napraw. Przeglądu dokonuje Inżynier lub jego przedstawiciel w obecności kierownika robót.

Przy oględzinach zewnętrznych ustala się, czy:

- miejsca naprawione nie są przebitumowane,  co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na naprawionej nawierzchni,

- miejsca naprawione nie są niedobitumowane,  co charakteryzuje się ruchem ziarn kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez  koła pojazdów,

- bitum przy remoncie nie został przegrzany, co charakteryzuje się łatwością wyjęcia ręcznie  poszczególnych ziarn kruszywa z miejsca naprawionego.
5.4.  Ocena wyników badań
Remont należy uznać za wykonany prawidłowo, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni.

5.5.  Postępowanie w przypadku ujemnego wyniku badań
Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocące się miejsca należy przysypać miałem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem.

Miejsca pęczniejące (wygórowane)  należy ściąć do poziomu jezdni  i przysypać miałem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt dużych spęcznieniach nawierzchnię w miejscu naprawianym należy rozebrać i remont  przeprowadzić ponownie.

Przy niedostatecznej ilości użytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcza  przegrzanego ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie.       

6.
OBMIAR  ROBÓT
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zostały podane w punkcie 7 SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Jednostką obmiaru robót jest 1 Mg wbudowanego materiału (emulsja + grys). 

7. ODBIÓR  ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".
7.2. Odbiór w czasie wykonywania robót
W trakcie wykonywania robót podlegają odbiorowi: oznakowanie, roboty zanikające i ulegające zakryciu zgodnie z punktem 8.2. SST D-00.00.00. "Wymagania  ogólne". Zamawiający przewiduje odbiory robót
 w następujący sposób: pierwszy - po zakończeniu pierwszej tury kompleksowej naprawy wszystkich dróg objętych zamówienia, drugi (końcowy) – po zakończeniu całości zamówienia lub wykorzystaniu ilości materiału przewidzianego w zamówieniu. 
7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót jest dokonywany zgodnie z punktem 8.3. SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej  kontroli   materiałów
 i robót. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie badań i ewentualnych uzupełniających badań 
i pomiarów oraz oględzin modernizowanych powierzchni. Zamawiający zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów, wtedy gdy: 

a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z SST,
b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości lub rzetelności badań Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający ustali zakres wykonania robót  poprawkowych lub poleci  zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy. Zamawiający może uznać wadę za nie mającą   zasadniczego wpływu na cechy  eksploatacyjne nawierzchni i zgodnie z ustaleniami kontraktu ustalić  zakres 
i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia zostały podane w punkcie 9.1. SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wbudowania 1 Mg materiału obejmuje: 

· koszty związane z pomiarem wagowym,

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

· wartość robocizny naprawy zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie zaleceniami inżyniera

· wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu i transportu, 

· wartość pracy sprzętu z jego transportem na budowę i odtransportowaniem z placu budowy, 

· badania laboratoryjne,
· koszty oznakowania robót, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki. 

Koszty remontu ulic powiatowych w obrębie miasta Gryfino, Chojna, Trzcińsko Zdrój, Moryń, Mieszkowice, Cedynia i Widuchowa powinny uwzględnić uprzątnięcie nadmiaru grysu z drogi.

9.
PRZEPISY  ZWIĄZANE
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie    rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984r.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM, Warszawa   1999r.

PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

D-05.03.06  „Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na   zimno”.            

D-05.03.08 - 05.03.10. „Nawierzchnia powierzchniowo utrwalona.”

D-05.03.09 "Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo  utrwalona"

