# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego

Część I. Opis przedmiotu zamówienia

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu rozbudowy drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: rozbudowy drogi powiatowej nr 1503W, w zakresie budowy chodnika wzdłuż ulicy Chełmońskiego w Żelechowie na odcinku o długości 2650,82 mb, z wykonaniem: robót ziemnych oraz rozbiórkowych a także wycinka drzew, wykonanie  stabilizacji piaskowo-cementowej Rm=1,5MPa gr. 10cm, podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 15 cm, nawierzchni chodnika z kostki betonowej niefazowanej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm, kolor szary, podbudowy zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm – gr. warstwy 15cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej niefazowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, wykonanie obramowań z krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 cm, oporników betonowych wtopionych o wym. 12 x 25 cm oraz obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm, wykonanie zjazdów ora zatoki autobusowej z kostki brukowe betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, wykonanie odwodnienia, 2 przepusty żelbetowe DN 150 oraz 1 przepust żelbetowy DN 80 a także inne elementy odwodnienia, regulacja wysokości zasuw, hydrantów  i studzienek wodociągowych, wykonanie elementów BRD, wykonanie oznakowania pionowego aktywnego D-6 z własnym zasilaniem solarnym, innych znaków pionowych oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych według projektu SOR.

- Roboty przygotowawcze

- Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i obrzeży betonowych, nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, przepustów betonowych, ogrodzeń z siatki oraz wiat przystankowych.

- Roboty ziemne obejmują wykonanie korytowania, nasypów oraz ich formowania i zagęszczania.

- Chodnik. Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika o następującej konstrukcji: stabilizacji piaskowo-cementowej Rm=1,5MPa gr. 10cm, podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 15 cm, nawierzchni chodnika z kostki betonowej niefazowanej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm, kolor szary.Zjazdy – zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy zjazdów o następującej konstrukcji:  stabilizacja piaskowo-cementowa Rm=1,5MPa gr. 15cm, podbudowa zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm – gr. warstwy 15cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej niefazowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Zatoka autobusowa zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy zatoki o następującej konstrukcji:  stabilizacja piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa gr. 20m, podbudowa zatoki z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm – gr. warstwy 20cm, nawierzchnia zatoki z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm

- Obramowanie – zakres robót obejmuje wykonanie obramowań z krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 cm, oporników betonowych wtopionych o wym. 12 x 25 cm oraz obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm,

- Wycinka drzew – zakres robót obejmuje ścięcie  piłą mechaniczną 30 szt. Drzew ob. do 100 cm, 30 szt. ob. od 100 do 200 cm, 1 szt. ob. od 200 do 300 cm, mechaniczne karczowanie pni.

- Odwodnienie zakres robót obejmuje wykonanie 2 przepustów żelbetowych DN 150, 1 przepustu żelbetowego DN 80, wykonanie pozostałych elementów odwodnienia m.in.10 szt. studni DN 1000, przepusty rurowe pod zjazdami, płyty ażurowe.

- Oznakowanie pionowe i poziome – zakres robót obejmuje wykonanie elementów BRD, oznakowania  pionowego oraz poziomego z mas chemoutwardzalnych oraz oznakowania aktywnego pionowego według SOR.

- Regulacja urządzeń obcych – zakres robót obejmuje: regulacja studzienek i zaworów wodociągowych

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót – przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania czasowego robót.

- Projekt stałej organizacji ruchu– po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia i aktualizacji zmian wynikających z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

- Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- dokumentacja projektowa – rysunki wraz z przedmiarem.

- STWiOR - OPZ.

- obowiązującymi normami i przepisami, OST, WT-1 i WT-2.

- Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą STWiOR.

- Odbiór końcowy.

Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nadzoru należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

## inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. (Dla inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dopuszcza się złożenie oświadczenia geodety lub kopii wniosku z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Grodzisku Maz. w celu przyjęcia inwentaryzacji do zasobu).

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- dziennik budowy,

- księga obmiaru wykonanych robót,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót.

- dokumentacja powykonawcza drogowa

- projekt czasowej organizacji ruchu

- projekt stałej organizacji ruchu

- BIOS zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

- PZJ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

- Warunki płatności Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem budowlanym, OST i niniejszym OPZ.

- Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

- złożenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

- wykonanie projektu organizacji na czas wykonywania robót oraz wprowadzenie i utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej i stałej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Starostę Grodziskiego., ul. Daleka 11a z siedmiodniowym  wyprzedzeniem

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas robót nawierzchniowych,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

- za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

### Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zatwierdzenie BIOZ i PZJ przez Inspektora Nadzoru, przedstawienie i wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie.

### Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.