SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA PARKIETU

ST.02.00.00 MONTAŻ POSADZKI SPORTOWEJ

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłogi systemowej w Hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Świeciu

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują podłogę sportową systemową o nawierzchni z panelowych desek sportowych, do wykonania których użyte zostały wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

W zakres tych prac wchodzą:

- ułożenie rusztu z legarów i desek na podkładkach według wybranego systemu

- podłoga z paneli z drewna dębowego grubości minimum 12,6 mm

- wykonanie otworów pod elementy do osadzenia w podłodze

- malowanie linii

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe,

warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem,

warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów

podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłożu lub na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, ułożenia posadzki, stanowienia posadzki,

szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów,

szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne stosowane są także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku rożnych konstrukcji podłóg,

szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości boku prostokąta nie większej niż 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcia o głębokości około 1/3 grubości podkładu. Prace muszą zostać wykonane przed przystąpieniem do montażu podłogi sportowej

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

2. MATERIAŁY PODŁÓG SPORTOWYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

Na podłogi sportowe wymagane są:

- dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14904 wraz raportem z badania parametrów

- atest higieniczny na cały system

- atest ITB

- atest p.poż.

- świadectwo Instytutu Technologii Drewna

2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Systemowa podłoga sportowa powierzchniowo-sprężysta na legarach, składniki systemu:

1 . Panel sportowy 2200x180x12,6mm

2 . Folia PE 0,03mm

3 . Sklejka 2240x175x12mm w rozstawie co 45mm

4 . Warstwa elastyczna (pianka) 2240x1510x10mm

5 . Deska sosnowa 95x25mm

6 . Krawędziak sosnowy 50x50mm

7. Podkładka drewniana (element poziomujący) 35/45x100x100mm

8 . Rurki ogrzewania podpodłogowego

9 . Styropian ok.30mm

10. Podłoże betonowe

2.3. Materiały

2.3.1.  Warstwa nawierzchniowa podłogi

Warstwa nawierzchniowa z panelowej deski – sklejki wykończonej litym drewnem dębowym.

Nowa podłoga sportowa powinna być wykonana jako podłoga sportowa powierzchniowo elastyczna z panelem warstwowym gr.12,6mm – system składający się z następujących kolejnych warstw ( patrząc od góry systemu ):

a/.  panel sportowy dwuwarstwowy o gr. min. 12,6 mm, w którym wierzchnia warstwa będzie wykonana  z litego dębu lub klonu północnoamerykańskiego w klasie wizualnej 1 (jednorodny wygląd deski bez sęków, przebarwień i różnić odcieniowych )  będzie miała grubość min. 3,5 mm, a dalsza warstwa spodnia panela będzie wykonana ze sklejki liściastej wilgocioodpornej klasy BFU 100 oraz EN 636-3

b/ drewniany panel sportowy mocowany do pasów sklejki rozkładających obciążenia o gr. min. 12mm - sklejki liściastej wilgocioodpornej klasy BFU 100 oraz EN 636-3

c/. warstwa rozkładająca obciążenia jest rozłożona   na warstwie elastycznej z pianki wtórnie spienionej gr.10mm, która zapewnia dodatkową amortyzację systemu.

Całkowita grubość nowej podłogi sportowej 34,6mm.

2.3.2.  Listwy przyścienne

Listwy przyścienne z drewna dębowego powinny mieć wyżłobienia umożliwiające wentylację przestrzeni podpodłogowej.

Do mocowania cokołów przypodłogowych powinny być stosowane wkręty z łbem soczewkowym stalowe, mosiężne lub aluminiowe o średnicy 3-4 mm i długości równej 2,5-krotnej grubości cokołu.

2.3.3.  Konstrukcja wzmacniająca.

Konstrukcja wzmacniająca pod nową podłogę sportową należy wykonać jako ruszt drewniany z krawędziaków sosnowych 50x50mm w rozstawie co ok. 25,0cm poziomowany na podkładkach z drewna sosnowego o wysokości ok.35-45mm w rozstawie co ok.25,0 cm . Na tak wykonanej konstrukcji zostatała zaprojektowana ślepa podłoga z deski o gr.25mm mocowana do legarów zszywką podwójnie. Łączenie desek ślepej podłogi na ruszcie z krawędziaków osiowo.

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów określone są w aprobatach technicznych ITB dla poszczególnych materiałów, stwierdzających ich przydatność do stosowania w budownictwie.

Parametry techniczne warstwa wierzchnia – zgodność z Normą sportową PN-EN 14904

| Parametr dla podłóg typu A4 – płaszczyznowo elastycznych | PN-EN 14904 |
| --- | --- |
| Absorpcja energii uderzenia KA / amortyzacja | amortyzacja min. 55-75 % |
| Odkształcenia standardowe StVv / pionowe | min. 2,3 - 5,0 [mm] |
| Ugięcie powierzchniowe w poprzek osi podłogi W500 | - |
| Odbicie piłki BR | min. 90 % |
| Współczynnik tarcia GV | 80-110 |
| Obciążenie toczne VRL | 1500N |
| Odporność na zużycie | max 80 mg |
| Reakcja na ogień | trudnopalny |
| Emisja formaldehydu | E1 < 0,124 mg/m3 |
| Zawartość pentachlorofenolu | max 0,1% masy nie stwierdzono |
| Odbicie światła – połysk przy kącie 85o | max 45% 34 % |
| Odporność na wgłębienie | max 0,5 [mm] |
| Odporność na uderzenie | max 0,5 [mm] |

Parametry techniczne deski sportowej

| Poz. | Określenie parametru | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odporność na zarysowania wg EN 14354 | SC3 |
| 2 | Odporność na ścieranie wg EN 14354 | WR3 – 7000 |
| 3 | Odporność na ścieranie wg EN 438 N 50 | Minimum 330 |
| 4 | Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 | Wyrob trudnopalny Cfl-S1 |
| 5 | Twardość drewna Kg/mm 2 | od 3,7 do 3,8 |
| 6 | Elastyczność lakieru wg EN 14354 | EC3 |
| 7 | Minimalna gęstość | 650 kg/m3 |
| 8 | Minimalna grubość | 12,6 mm |
| 9 | Wysokość systemu | Odtworzenie istniejącego |
| 10 | Przewodność cieplna wg EN-12524 | 0,14 W/mK |

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac zgodnie z założonym planem zapewnienia jakości.

Dobór właściwego sprzętu i urządzeń musi być zgodny z obowiązującą technologią wykonania i prowadzenia danego odcinka prac.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1.  Pakowanie magazynowanie materiałów podłogowych

Panelowe deski podłóg sportowych powinny być pakowane w sposób określony przez producenta, który zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

● nazwę i adres producenta,

● nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

● datę produkcji i nr partii,

● wymiary,

● liczbę sztuk w pakiecie,

● numer aprobaty technicznej,

● nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

● znak budowlany.

Magazynowanie

Produkt w fabrycznym opakowaniu przechowywać w zamkniętych, wentylowanych suchych pomieszczeniach. Wymagane warunki mikroklimatu 48 godzin przed montażem:

● temperatura w pomieszczeniu - od 18 do 24oC

● wilgotność względna powietrza - od 45 do 60%

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogólne zasady wykonania prac

Ogólne zasady wykonania prac podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do prac

Do wykonania podłóg sportowych należy stosować materiały o określonej wilgotności. W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.

5.3. Szczegółowy zakres prac

Przygotowanie pod nową podłogę.

Przed przystąpieniem do montażu podłogi systemowej należy wykonać:

- demontaż istniejące paneli Tarkett gr.14mm

- demontaż folii PCV

- demontaż ślepej podłogi z deski 19x95mm

- demontaż legara górnego z deski 19x95mm

- demontaż legara górnego z deski 25x95mm

- demontaż podkładek elastycznych 100x100x10mm

- demontaż podkładek drewnianych wyrównujących w rozstawie 50x50cm

- wykonać dodatkowe otwory w istniejącym styropianie, tak aby uzyskać nowy rozstaw podpórek drewnianych konstrukcji wzmacniającej 25x25cm

Wykonanie nowej podłogi.

Nowa podłoga powinna zawierać:

- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej wzmacniającej z krawędziaków 50x50mm w rozstawie co 25cm, z podporami 100x100x 35-45mm

- wykonanie ślepej podłogi z deski 25mm na konstrukcji wzmacniającej w rozstępie ok.10mm

- montaż folii paroizolacyjnej PCV gr.2mm

- montaż nowej podłogi sportowej gr.34,5mm wraz z listwami progowymi i przypodłogowymi, malowaniem linii boisk

Całkowita grubość podłogi wraz z konstrukcją wsporczą podłogi sportowej wynosi około 14,5-15,5 cm. Grubość podłogi należy dopasować w progach drzwiowych do stanu istniejącego.

Podłoga sportowa / panel wierzchni/ musi posiadać zgodność z normą PN EN 14904.

Specyfikacja legarów sosnowych:

● tarcica iglasta o prostym układzie słoi,

● strugane, impregnowane

● nie dopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna

● dopuszczalne sęki zdrowe o średnicy do 5 [mm] nie więcej niż 1 szt. na długości 1 [m]

● wilgotność 8±2%.

Elementy drewniane powinny być zabezpieczane preparatem - grzybobójczym, owadobójczym, ogniochronnym.

5.3.1. Sposób montażu

Montaż musi być przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkolone ekipy montażowe, przy użyciu odpowiednich narzędzi zapewniających odpowiednią jakość prac, zgodnie z instrukcją montażu producenta podłogi systemowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w szczególności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Miejsce montażu powinno spełniać określone poniżej wymagania.

Idealne warunki podczas montażu to takie jakie będą panowały po oddaniu obiektu użytkownikom. Dlatego przed dostawą materiałów systemu podłogowego pomieszczenie powinno być:

● w stanie zamkniętym,

● wszelkie prace z przygotowaniem podłoża betonowego powinny być zakończone.

● sala powinna być wyposażona w sprawną instalację grzewczą, wentylacyjną i oświetleniową.

● W okresie składowania, montażu i użytkowania w pomieszczeniu powinny panować następujące warunki:

● temperatura powietrza 18-24°C;

● wilgotność względna powietrza 45-60%.

Wszystkie materiały drewniane systemu podłogowego powinny być przechowywane na 48 godzin przed rozpoczęciem prac montażowych, w warunkach zbliżonych do warunków w miejscu montażu (najlepiej w miejscu montażu).

Podłoże przygotowane do układania podłogi powinno być:

a) Równe – tolerancja do 2 [mm] w promieniu 2 [m]. W przypadku bardziej nierównego podłoża należy zastosować podkładki lub kliny niwelujące o grubości zależnej od różnicy poziomów.

b) Suche – max 2% CM; a

c) Izolowane – folia polietylenowa układana na zakładkę min.150 [mm], sklejana specjalna taśmą

W razie potrzeby dopuszcza się podniesienie rusztu na podkładkach lub klinach dystansowych w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości prześwitu.

5.4. Malowanie linii boisk

Zaznaczyć dokładnie odmierzony przebieg linii wszystkich dyscyplin, do których przeznaczona jest podłoga, obrysy pól linii zabezpieczyć taśmą, nałożyć wałkiem warstwę lakieru. Należy wykonać:

- linie do piłki ręcznej boisko główne,

- linie do koszykówki boisko główne,

- linie do siatkówki boisko główne

- linie do dwóch boisk do siatkówki w poprzek na dwóch skrajnych sektorach

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

Ogólne wymagania kontroli prac przedstawiono w ST00 „Wymagania ogólne.

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg sportowych powinna być zgodna z normą oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora.

7. OBMIAR PRAC

Ogólne zasady obmiaru prac podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7

7.1. Jednostka przedmiarowa

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR PRAC

Ogólne zasady odbioru prac podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot podłogowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Przygotowanie podłoża należy sprawdzić przez przykładanie dwumetrowej łaty kontrolnej, prześwity należy sprawdzić z dokładnością do 1mm.

Przed przystąpieniem do robot należy sprawdzić temperaturę powietrza (10 cm od podkładu w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła). Wilgotność powietrza należy badać w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. Wyniki pomiarów temperatury i wilgotności powinny być wpisane do dziennika budowy.

8.1. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

● zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

● rodzaj zastosowanych materiałów,

● sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

● sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

● sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,

● sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej,

● sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1mm na długości łaty kontrolnej długości 2 m.

● sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, opukiwanie i naciskanie posadzki z paneli drewnianych,

● sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania posadzki,

● sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych wyposażenia sportowego przez oględziny,

● sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.

● sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów podłogowych przez oględziny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja.

PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia

PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości

PN-EN ISO 15482:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem Krzyżowym

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1: Tarcica iglasta

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe

PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do połączeń nie konstrukcyjnych. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej w połączeniach zakładkowych

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i

zarządzania systemami zapewnienia jakości.

Dopuszcza się wszelkie równoważne systemy odniesienia względem wskazanych norm.

10.2. Inne materiały

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru prac budowlo-montażowych.

Instrukcja montażu podłóg sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zaleceń producenta systemu.