Prowadzący rozpoznanie:

**Komenda Powiatowa**

**Państwowej Straży Pożarnej**

**w Turku**

**ul. Św. Floriana 2**

**62-700 Turek**

**Znak sprawy: PT-III.236.156.2020**

**Opis przedmiotu zamawiania dla buty specjalne skórzane sznurowane**

1. Wierzchy: naturalna skóra bydlęca żaro- i wodoodporna (skóra nie pali się i nie żarzy)
2. Podszewki: tkanina typu np. SYMPATEX lub TE-POR z membraną paroprzepuszczalną i wodoodporną
3. F2A – obuwie dla strażaków, typu 2 z podnoskami stalowymi odpornymi na uderzenie z energią min 200J i z ochroną przed przekłuciem z siłą min. 1100 N, posiadające właściwości antyelektrostatyczne
4. HI3 – trzeci poziom odporności termicznej (izolacja od ciepła)
5. Podwójny system zapinania (sznurowadła + zamek błyskawiczny)
6. Spody: gumowe żaroodporne, olejoodporne
7. System montażu: klejony
8. Konstrukcja – typu C
9. Aktualne na dzień sprzedaży świadectwo dopuszczenia (CNBOP)
10. Certyfikat WE